기계 재료 표시 기입하기
 

1. 재료 기호 
도면에 부품의 재료를 표시할 때에는 탄소강, 주철, 황동 등의 재질명을 도면에 기입하지 않고 한국 산업 규격(KS)으로 제정되어 있는 재료 기호를 나타내게 되면, 재질을 표시하는 기호와 규격명 또는 제품명, 재료의 종류, 재료의 최저 인장 강도, 제조법, 열처리 상황 등을 표기한다. 
 
2. 재료 기호의 표시법 
재료 기호는 주로 3 부분으로 구성되어 나타내며 그 내용은 다음과 같다. 
⑴ 처음 부분의 기호 
재질을 표시하는 기호로서 영어의 머리문자 또는 원소기호를 사용한다. 
⑵ 중간 부분의 기호 
규격명 또는 제품명을 표시하는 기호로서 영어 또는 로마 글자의 머리 자를 쓰고 판, 관, 봉, 선, 주조품, 단조품 등의 제품을 모양별 종류나 용도를 표시한다. 
⑶ 끝 부분의 기호 
재료의 종류를 나타내는 기호로서 재료의 최저 인장 강도 또는 재료의 종별 번호 를 나타내는 숫자가 사용된다. 필요에 따라서 재료 기호 끝 부분에 재료의 경(硬), 연(軟), 열처리 상황, 제조법 등을 첨가하여 나타낼 수도 있다. 
 
표 1. 처음 부분의 기호 
	기호 
	재질 
	비고
	기호
	재질
	비고 

	Al
	알루미늄
	aluminium
	F
	철
	ferrum

	AlBr
	알루미늄 청동 
	aluminium bronze
	MS
	연강
	mild steel

	Br
	청동
	bronze
	NiCu
	니켈 구리 합금
	nickel-copper alloy

	Bs
	황동
	bross
	PB
	인 청동
	phosphor bronze

	Cu
	구리 구리합금
	copper
	S
	강
	steel

	HBs
	고강도 황동
	highstrenth brass
	SM
	기계 구조용강
	machine structure steel

	HMn
	고망간
	high manganese
	WM
	화이트 메탈 
	white metal

	 


표 2. 중간 부분의 기호 
	기 호 
	제품명 또는 규격명
	기 호
	제품명 또는 규격명

	B
	봉(bar)
	MC
	가단 철주품(malleable iron casting)

	BC
	청동 주물
	NC
	니켈 크롬강(nickel chromium)

	BsC
	황동 주물
	NCM
	니켈 크롬 몰리브덴강

	C
	주조품(casting)
	P
	판(plate)

	CD
	구상 흑연 주철 
	FS
	일반 구조용강

	CP
	냉간 압연 연간판
	PW
	피아노선(piano wire)

	Cr
	크롬강(chromium)
	S
	일반 구조용 압연재

	CS
	냉간 압연 강대
	SW
	강선(steel wire)

	DC
	다이캐스팅(die casting) 
	T
	관(tube)

	F
	단조품(forging)
	TB
	고탄소 크롬 베어링관

	G
	고압 가스 용기
	TC
	탄소 공구강

	HP
	열간 압연 연강판
	TKM 
	기계 구조용 탄소 강관

	HR
	열간 압연 
	THG
	고압가스 용기에 이음매 없는 강관

	HS
	열간 압연 강대
	W
	선(wire)

	K
	공구강 
	WR
	선재(wire rod)

	KH
	고속도 공구강
	WS
	용접 구조용 압연강

	 


표 3. 끝 부분의 기호 
	기호
	기호의 의미
	보 기
	기 호
	기호의 의미
	보 기

	1 
2 

A 

B
	1종 

2종 

A종 

B종 
	SHP 1
	5A
	5종 A
	SPS 5A

	
	
	SHP 2
	34
	최저 인장 강도 또는 항복점
	WMC 34

	
	
	SWS 41 A
	
	 
	SG 26

	
	
	SWS 41 B
	C
	탄소함량(0.10-0.15%)
	SM 12C

	 


표 4. 끝 부분에 덧붙이는 기호 
	구 분
	기 호
	기 호 의 의 미
	구 분
	기 호
	기 호 의 의 미

	조질도 기호
	A
	어닐링한 상태
	열처리
기호
	N
	노멀라이징

	
	H
	경질
	
	Q
	웅칭, 템퍼링

	
	1/2H
	1/2 경질
	
	SR
	시험편에만 노멀라이징

	
	S
	표준 조절
	
	TN
	시험편에 용접후 열처리

	표면 

마무리 기호 
	D
	무광택 마무리
	기 타
	CF
	원심력 주강관

	
	B 
	광택 마무리
	
	K
	킬드강

	
	
	
	
	CR
	제어 압연한 강관

	
	
	
	
	R
	압연한 그대로의 강판

	 


 
3. 재료 기호의 표시의 예 
 
표 5. 철강 재료의 기호 
	KSD NO 
	명 칭
	종 별
	기 호
	인장 강도kg/mm2
	적 요

	3503
	일반 구조용 

압연 강재
	1종
	SB 34
	34 - 41
	기호 맨끝에 다음 기호가 붙음 

	
	
	2종
	SB 37
	37 - 45
	

	
	
	3종
	SB 41
	41 - 50
	강판은 P, 평강은 F, 

형강은 A, 봉강은 B

	
	
	4종
	SB 50
	50 - 60
	

	3507 
	배관용 강관
	A 관
	흑관 백관 
	SPP A
	
	아연 도금을 하지 않은 관, 아연 도금한 관

	
	
	B 관
	흑관 백관
	SPP B
	
	아연 도금을하지 않은 관, 아연 도금한 관

	 


	3515
	용접 구조용 압연 강재
(cold steel for 

welded structure)
	1종
	A
	SWS41 A
	41 - 52
	건축, 교량, 선박, 차량, 석유 

저장고 등의 구조물

	
	
	
	B
	SWS41 B
	
	

	
	
	
	C
	SWS41 C
	
	

	
	
	2종 
	A
	SWS50 A
	50 - 62
	

	
	
	
	SWS50 B
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 


	3517
	기계 구조용 탄소 

강관(carbon steel 

tubes for machine
	11종 
	A
	STKM11A
	30 이상
	배관기, 자전거 프레임

	
	
	12종
	A
	STKM12A
	35 이상
	킬 파이프 직기용 롤, 조향장치 프로펠러 축 등

	
	
	
	B
	STKM12B
	40 이상
	


	
	
	13종
	A
	STKM13A
	38 이상
	프로페러 축, 조향 장치, 유압 실린더, 기계롤, 차축 튜브 등

	
	
	
	B
	STKM13B
	45 이상
	

	
	
	
	C
	STKM13C
	52 이상 
	

	
	
	14종
	A
	STKM14A
	42 이상
	조향 장치,크로스 멤버 부시 튜브 

차축 튜브, 유압 실린더 등

	
	
	
	B
	STKM14B
	51 이상
	

	
	
	
	C
	STKM14C
	56 이상
	

	
	
	15종
	A
	STKM15A
	48 이상
	조향 장치, 크로스멤버,프레임 사이드멤버, 팽창 튜브 등

	
	
	
	C
	STKM15C
	59 이상
	

	 


	3522
	고속도공구 강 강재 

(highspeed tool steels)
	텅스텐계
	SKH 2
	
	일반 절삭용, 각종 공구

	
	
	
	SKH 3
	
	고속 중절삭용 공구 

	
	
	
	SKH 4
	
	난삭재 절삭용 공구

	
	
	
	SKH 10
	
	고난삭재 절삭용 공구

	
	
	몰리브 덴계 
	SKH 51
	
	인성을 필요로 하는 일반 절삭용 공구

	
	
	
	SKH 52
	
	

	
	
	
	SKH 53
	
	

	
	
	
	SKH 54
	
	

	 


	3554
	연강 선재 

(mildsteel wire rods)
	1종 
	MSWR 6
	
	외장선 

	
	
	2종
	MSWR 8
	
	

	
	
	3종
	MSWR 10
	
	철선, 못, 아연도 철선

	
	
	4종
	MSWR 12
	
	

	
	
	5종
	MSWR 15
	
	리벳, 철망, 나사류, 못류

	
	
	6종
	MSWE 17
	
	

	
	
	7종
	MSWR 20
	
	

	
	
	8종
	MSWR 22
	
	

	 


	3556
	피아노선 

(piano wire)
	1종
	PW 1
	?2
	185-205
	주로 스프링용

	
	
	2종
	PW 2
	
	205-225
	

	
	
	3종
	PW 3
	
	180-195
	밸브 스프링용

	3701
	스프링 강재 

(spring steels)
	1종
	SPS 1
	
	겹판 스프링

	
	
	2종
	SPS 3
	
	겹판 스프링,코일 스프링 

비틀림 막대 스프링 

	
	
	
	SPS 4
	
	

	
	
	3종
	SPS 5
	
	

	
	
	
	SPS 5A
	
	

	
	
	4종
	SPS 6
	
	코일 스프링 및 비틀림 막대 스프링

	
	
	5종
	SPS 7
	
	대형 겹판 스프링, 코일 스프링 

	
	
	6종
	SPS 8
	
	코일 스프링

	
	
	7종
	SPS 9
	
	대형 겹판 스프링, 코일 스프링 

	 


	3707 
	스프링 강재 

(spring steels)
	
	SCr 415
	
	표 면 

경화용
	캠축,핀,스폴라인 
축, 기어류

	
	
	
	SCr 420
	
	
	

	
	
	
	SCr 430
	
	볼트, 너트

	
	
	
	SCr 435
	
	스터드, 암류

	
	
	
	SCr 440
	
	강력 볼트,축류, 암류

	
	
	
	SCr 445
	
	축류, 키, 노크 핀

	3708
	니켈 크롬강 강재 

(nickel chromium 

steels)
	
	SNC 236 
	
	기계 구조용 

*SNC 415 및 815는 

표면 경화용 

	
	
	
	SNC 415
	
	

	
	
	
	SNC 631
	
	

	
	
	
	SNC 815
	
	

	
	
	
	SNC 836
	
	

	 


	3751
	탄소 공구 강재 

(carbon tool steel)
	1종
	STC 1
	63 이상
	칼줄, 조줄

	
	
	2종
	STC 2
	63 이상
	드릴,철공용줄,면도날,소형 펀치,태엽,쇠톱 

	
	
	3종
	STC 3
	63 이상
	다이스 쇠톱,프레스 형틀게이지,태엽,치공구 등

	
	
	4종
	STC 4
	61 이상
	태엽,목공용 드릴,도끼,끌,면도칼,목공용띠톱

	
	
	5종
	STC 5
	59 이상
	프레스형틀,태엽,띠톱,치공구,원형톱,등사판 줄

	
	
	6종
	STC 6
	56 이상 
	각인,스?,원형 톱,태엽,프레스 형틀,등사판 줄

	
	
	7종
	STC 7
	54 이상
	각인,스?,프레스형틀,니이프

	 


	3752
	기계 구조용 탄소강재 

(carbon steel for 

machine 

structural use)
	
	SM 10C
	노 

 
멀 

 
라
	32 이상 
	헬멧, 볼트,너트,리벳 등


	
	
	
	SM 12C
	
	38 이상 
	

	
	
	
	SM 15C
	
	38 이상 
	

	
	
	
	SM 17C
	
	41 이상 
	

	
	
	
	SM 20C
	
	41 이상
	볼트,너트,전기 동축 등

	
	
	
	SM 22C
	
	45 이상 
	

	
	
	
	SM 25C
	
	45 이상
	

	
	
	
	SM 28C
	
	48 이상
	

	
	
	
	SM 30C
	
	48 이상
	볼트,너트,전동기 축, 

작은 기계 부품

	
	
	
	SM 33C
	
	52 이상
	

	 


	3752
	
	
	SM 35C
	  

이
 
징 

 
한 

 
것
	52 이상
	로드, 레버, 작은 기계 부품 

	
	
	
	SM 38C
	
	55 이상
	

	
	
	
	SM 40C
	
	55 이상
	로드, 연결부분, 축

	
	
	
	SM 43C
	
	58 이상 
	

	
	
	
	SM 45C
	
	58 이상 
	크랭크 축, 로드

	
	
	
	SM 48C
	
	62 이상
	

	
	
	
	SM 50C
	
	62 이상 
	키, 핀, 축 등

	
	
	
	SM 53C
	
	66 이상
	

	
	
	
	SM 55C
	
	66 이상
	키, 핀 등

	
	
	
	SM 58C
	
	66 이상
	

	
	
	
	SM 9CK
	
	40 이상
	표면 경화용

	
	
	
	SM 15CK
	
	50 이상
	

	
	
	
	SM 20CK
	
	55 이상
	

	4103
	스테인레스강
	크롬 스테인레스강 주강 
	1종
	SSC 1
	55 이상
	

	
	
	
	2종
	SSC 2
	60 이상
	

	
	
	크롬니켈 스테인 레스강 주강
	1종
	SSC 11
	60 이상
	

	
	
	
	2종
	SSC 12
	45 이상
	

	
	
	
	3종
	SSC 13
	45 이상
	

	
	
	
	4종
	SSC 14
	45 이상
	

	
	
	
	5종
	SSC 15 
	45 이상
	

	 


표 6. 비철 금속 재료의 기호 
	KSD 
	명 칭
	종 별
	기 호
	인장강도kg/mm2
	적 요

	5502
	구리 막대
	1종
	연 질
	CuR 1-O
	26 이하
	

	
	
	
	경 질
	CuR 1-H
	23-25 이상
	

	
	
	2종
	연 질
	CuR 2-O
	26 이하
	

	
	
	
	경 질
	CuR 2-H
	23-25 이상 
	

	5504
	구리판
	1종
	연 질
	CuS 1-O
	26 이하
	

	
	
	
	1/4경질
	CuS 1-1/4H
	22 이상
	

	
	
	
	1/2경질
	CuS 1-1/2H
	25 이상
	

	
	
	
	경 질
	CuS 1-H
	28 이상
	

	
	
	2종
	연 질
	CuS 2-O
	26 이하
	

	
	
	
	1/4경질
	CuS 2-1/4H
	22 이상
	

	
	
	
	1/2경질
	CuS 2-1/2H
	25 이상
	

	
	
	
	경 질
	CuS 2-H
	28 이상
	

	 


	5506 
	인청동판
	1종
	연 질
	PBS 1-O
	38 이하
	

	
	
	
	1/4경질
	PBS 1-1/4H
	35 이상
	

	
	
	
	1/2경질
	PBS 1-1/2H
	40 이상
	

	
	
	
	경 질
	PBS 1-H
	50 이상
	

	
	
	2종
	연 질
	PBS 2-O
	42 이하
	

	
	
	
	1/4경질
	PBS 2-1/4H
	40 이상
	

	
	
	
	1/2경질
	PBS 2-1/2H
	50 이상
	

	
	
	
	경 질
	PBS 2-H
	60 이상
	

	
	
	3종
	연 질
	PBS 3-O
	45 이하
	

	
	
	
	1/4경질
	PBS 3-1/4H
	40 이상
	

	
	
	
	1/2경질
	PBS 3-1/2H
	50 이상
	

	
	
	
	경 질
	PBS 3-H
	65 이상
	

	5508
	스프링용 인청동판
	경 질
	PBSs-H 
	60-72
	

	
	
	특 경 질
	PBSs-EH
	70-80
	

	
	
	초 경 질
	PBSs-SH
	75 이상
	

	5554
	황동선 
	1 종
	BsW 1
	
	7:3 황동선

	
	
	2 종
	BsW 2
	
	65:35 황동선

	
	
	3 종
	BsW 3
	
	6:4 황동선

	6001
	황동 주물
	1 종
	BsC 1
	17 이상
	

	
	
	2 종
	BsC 2
	17 이상
	

	
	
	3 종
	BsC 3
	18 이상
	

	
	
	4 종
	BsC 4
	22 이상
	

	
	
	5 종
	BsC 5
	22 이상
	

	6002
	청동 주물 

(bronze 

castings) 
	1 종
	BrC 1 
	25 이상 
	기계적 성질,내식성이우수하여 밸브,콕,및 기계 부품에 적합

	
	
	2 종
	BrC 2
	25 이상
	

	
	
	3 종
	BrC 3
	20 이상
	

	
	
	4 종
	BrC 3
	20 이상
	절삭성이 양호하여 급수,배수 건축용에 적합

	
	
	5 종
	BrC 4
	22 이상
	

	6006
	알루미늄 합금 다이캐스팅 

(aluminium 

alloy die 

castings)
	1 종 
	ALDC 1
	
	경보기몸체,버스용선반

	
	
	2 종
	ALDC 2
	
	오일 펌프 부품

	
	
	3 종
	ALDC 3
	
	창문 및 창틀

	
	
	4 종
	ALDC 4
	
	마이크로 스위치

	
	
	5 종
	ALDC 5
	
	관 이음쇠

	
	
	7 종
	ALDC 7
	
	크랭크 축

	
	
	8 종
	ALDC 8
	
	배전반 집,클러치 집

	6007
	고강도 황동주물(high stremgth brass castings)
	1 종
	HBsC 1 
	44 이상
	선박용 프로페러,너트, 

기어,밸브 시트,밸브 
디스크,선박용 부착기

	
	
	1 종C
	HBsC 1C
	48 이상
	

	
	
	2 종
	HBsC 2
	50 이상
	

	
	
	3 종
	HBsC 3
	65 이상
	베어링,너트,나사,기어 

웜 휠 등

	
	
	4 종 
	HBsC 4
	77 이상
	

	 


 

